附件：

拟转让发明专利简介

技术领域

本发明属于卫生、化工技术领域，具体的来说是涉及一种新型防霾原理的口罩及其制作方法。

背景技术

目前市面上的口罩种类繁多，其主要原理为阻隔和吸附作用，存在透气与净化选择两难的境地，透气性好的，但孔径过大，起不到净化空气的作用；孔径小的，净化空气效果相对提高，但而又不能很好的透气，造成佩戴的人呼吸不顺畅，甚至放弃佩戴口罩，这对人的健康没有起到应有的防护作用。

中国发明专利申请号为201410490840.0的《一种基于纳米结构具有过滤和吸附双重功能的防雾霾口罩》，也存在透气与净化的两难选择。该专利使用了较新的材料工艺方法，可以制备出净化效果较好的口罩，但其净化原理不明、工艺方法表述不清，并且人呼吸的空气是有一定湿度的，静电吸附的工作原理是在干燥环境下，潮湿环境下则不再具有此种作用能力，如此就达不到净化空气的效果了。再比如，中国发明专利申请号为201410520393.9的《一种多糖复合纤维材料及其制备方法及滤片及口罩》，虽然制备方法新颖，但同样面临透气与净化的选择难题，并且其净化原理也仅仅是依靠材料纤维的简单阻隔。另外，一些防护口罩确实可阻挡95%以上次微米颗粒，其基本原理都是仅凭材料的阻隔作用，阻隔效果好的但是呼吸阻抗较高，不适合一般民众长时间配带。因此，如何寻找一种防护作用强又能降低呼吸阻抗力的防护口罩是一个值得研究的课题。

本发明考虑透气与净化的双重效果，通过增加透气网孔的孔径进而增加透气性，与此同时，利用粘胶的黏粘作用，粘附空气中的各种颗粒，并且此种黏粘作用在干燥和潮湿的空气环境中均有效，能适应不同环境的变化，从而起到净化空气的作用。本发明设计原理新颖，工艺方法清晰明确，值得市场推广。

发明内容

本发明所述防霾口罩由口罩本体和连接在口罩本体上用于挂耳部的挂带组成，所述口罩本体包括从外到内依次贴合的外部层、口罩芯材和外部层，所述口罩芯材包括从外到内依次贴合的防粘隔离层、粘胶网布层和防粘隔离层，所述外部层为单层或多层的纺织布或无纺布，所述粘胶网布层是由单层或多层的无纺布或棉布经粘胶液喷洒或浸泡处理制成，所述防粘隔离层是在所述粘胶网布层的内外两面贴合单层或多层的网孔材料。本发明的防霾口罩对雾霾、粉尘、颗粒、细菌及病毒具有粘附、阻隔和吸附作用，从而实现净化呼吸空气的功能，而且透气性强，能保障呼吸的顺畅，提高使用者佩戴的舒适度。